| 개 요 |  |
| --- | --- |
| 울트라 크랙실(ULTRA CRACKSEAL)은 일액형 고탄성 퍼티 제품으로서 내,외부에 적용가능 하도록 설계되었으며 높은 신장율과 메꿈성, 신축성, 내수성, 내알칼리성이 우수한 제품입니다. |

| 물 성 자 료 |  |
| --- | --- |
| 제 품 명 | 울트라 크랙실 |
| 점 도 | 100,000~140,000 |
| 비 중 | 1.40~1.50 |
| 색 상 | 백 색 |
| 사 용 량 | 1.2 Kg/m2 (0.8mm이상 시공 가능) 두께와 시공부위(벽,천정등)에 따라 제품별 소요량의 증감이 있을수 있습니다. |
| 건조시간 | 24시간(정상시공 및 온도조건하) |
| 인장강도 | 1.4 Mpa 이상 |
| 신 장 율 | 300 % 이상(오차범위 10 % 이내) |
| 부착강도 | 1.0 Mpa 이상 |
| 시공도구 | 강철재 흙손 또는 헤라 |
| 첨 가 제 | 요구될 때 깨끗한 물(최대 1% 이내) |
| 포장단위 | 20Kg 플라스틱 통 |
| 저 장 | 개봉하지 않은 상태에서 12개월 |

| 특 성 |  |
| --- | --- |
| 울트라 크랙실은 일액형 탄성 퍼티 제품으로서 아래와 같은 특성을 가집니다. 1. 내수성이 우수합니다. 2. 영구적 신축성을 발현합니다. 3. 건조가 빠릅니다. 4. 작업성이 우수합니다. 5. 부착력이 매우 우수합니다. 6. 은폐력이 뛰어납니다. 7. 상도 도장 안정성이 매우 우수합니다. |

| 용 도 |  |
| --- | --- |
| 콘크리트면, 몰탈면 및 시멘트 바탕면의 크랙 발생 부위, 창문 또는 문틀 주위의 씰링, 석고보드, 합판 등 기타 건식 공법의 조인트 부위 등의 평활한 면에 적용가능하며, 플라스틱이나 철판을 제외한 거의 모든 건축물 벽면에 시공이 가능합니다. 신축 및 노후 건물의 외관 크랙 및 보수용으로 적합합니다. |

| 바탕면준비 |  |
| --- | --- |
| 신축건물 시공면 바탕면은 견고하고 오염이 없는 면이어야 합니다. 먼지와 이물질을 붓 등으로 깨끗이 제거해야 합니다. 또한 시공면은 백화나 기름때로부터 보호 또는 제거되어야 하며, 돌기 부분은 그라인딩 하여 평활도를 유지시켜야 합니다. 시공면 이외의 부분은 모두 마스킹 테이프로 처리하며 원하지 않는 부위에 묻었을 경우 건조되기전 물을 이용 하여 문질러 제거합니다. 재시공면 리모델링면 이나 오염이 심한 면의 재시공 면일 경우 시공하기에 앞서 시공면의 굳고 단단한 정도를 확인하여야 하며 미리 비눗물로 시공면을 깨끗이 세척하거나 프라이머를 이용하여 바탕면을 정리합니다 시공전 또는 보수전 완전히 건조되어야 합니다. |

| 프라이머처리 |  |
| --- | --- |
| 콘크리트면의 오염이나 먼지등은 지정 프라이머로 도포합니다. 프라이머를 충분히 스며들 수 있도록 도포합니다. 도포횟수는 바탕면의 상태 및 종류, 기후조건에 따라 조정하십시오. |

| 시공 및 기구 |  |
| --- | --- |
| 제품혼합 필요시 물의 혼합은 전용믹서 또는 핸드믹서를 사용하여 제품 한 통(20Kg)당 혼합수 최대 0.2리터 범위에서 넣고 덩어리가 없을 때까지 3분이상 충분히 혼합합니다. 혼합수는 부유물이 없는 깨끗한 상수도물을 사용합니다. 오염이 되지 않은 장비를 깨끗이 세척하여 사용합니다. 배합시 과다한 혼합수를 사용하면 부착력 저하 및 도포시 은폐력 저하의 원인이 됩니다. 시공방법 1. 흙손 또는 퍼티주걱을 이용하여 미세한 균열 부위 또는 조인트에 메꿈 작업을 합니다. 2. 충진한 울트라 크랙실이 건조되기 전 수축을 고려하여 주걱으로 시공면이 일치되도록 평활하게 도포합니다. 3. 큰 균열을 메꿈 할 경우 1회에 두껍게 메우지 마시고 수회로 나누어 가면서 작업합니다. 4. 사용량은 1.2 kg/m2 입니다. 5. 건조가 완료되면 상도 도장을 하며 상도 도장이 균일하게 도포되도록 합니다. 6. 작업도구와 장비는 작업후 즉시 깨끗한 물로 세척하여 완전히 건조시킨후 보관합니다. |

| 작 업 환 경 |  |
| --- | --- |
| 1. 안정적인 건조를 위하여 정상적인 기후 조건에서 건조되어야 하며, 완전건조가 될 때까지 외부충격이나 우천으로부터 보호되어야 합니다. 2. 작업시 온도는 5oC 이상에서 시공되어야 하며, 35oC 이상일 경우에는 차양막을 설치한 후 건조조건을 검토하여 시공하고, 장마철과 시공후 1일 이내에 비가 예보될 경우 건조부족으로 제품에 이상이 발생될 수 있으므로 주의를 요합니다. 3. 작업시 상대습도는 30~60%가 적절합니다. 그러나 장마철에는 맑은 날이라도 상대습도가 80%이상인 경우 시공을 피해 주십시오 건조 지연 및 부풀음 현상등의 하자 발생의 원인이 됩니다. |

| 포장 및 저장 |  |
| --- | --- |
| 1. 울트라 크랙실은 20Kg 플라스틱 통에 포장되어 공급됩니다. 2. 다른 제품이나 오염된 물, 이물질이 혼입되지 않도록 주의하십시오. 3. 보관시 서늘하고 직사광선과 습기로부터 보호될 수 있는 장소에 보관하십시오. 4. 운송 및 보관 시 포장된 용기가 파손되지 않도록 주의하세요. 5. 사용하고 남은 제품은 물과 접촉되지 않도록 보관하시고, 변질 또는 굳어지는 현상이 있는 제품은 폐기처분하시기 바랍니다. 6. 처음 포장된 상태로12 개월간 보관하실 수 있습니다. |

| 기 술 지 원 |  |
| --- | --- |
| 1. 울트라 크랙실은 건축물, 내, 외부 마감과 관련한 폭넓은 제품과 서비스를 제공합니다. 2. 제공되는 자료는 울트라 크랙실의 오랜 현장 활동을 통해 얻은 실질적 경험을 토대로 하여 만들어 졌습니다. 3. 모든 제품들은 판매상의 표준 조건에 준하여 판매되며 주문 또한 가능합니다. 4. 이 자료는 울트라 크랙실의 지식을 기초로 하였으며 제품의 사용방법에 대한 전반적인 정보를 제공하기 위하여 제작되었습니다. |

| 시공시주의사항 |  |
| --- | --- |
| 1. 시공면이 신축콘크리트나 몰탈면일 경우 시공면의 양생상태(pH7-9)를 확인한 후에 시공 하십시요. 2. 시공면의 먼지, 기름때, 녹 및 기타 이물질을 깨끗이 제거하십시오. 3. 돌출부위는 그라인더 등을 이용하여 평활도를 유지하여 주시고 못 등 녹물 발생이 우려되는 부분은 5mm이상 시공면으로부터 제거하십시오. 4. 제품이 요구되지 않는 부위는 마스킹 테이프, 비닐 등을 이용하여 보호하십시오. 5. 큰 틈새일 경우 크랙정도에 적합한 하게 수회에 결쳐 나누어 메꿈작업을 하십시오. 6. 물은 시방서가 정하는 비율로 투입하십시오. 과도하게 물을 사용할 경우 물성의 변화를 가져올 수 있습니다. 7. 과도한 흙손작업은 표면의 흙손 자국이나 겉마름으로 인한 면의 불안정을 초래할 수 있습니다. 8. 다른 제품이나 이물질을 혼합, 사용하지 마십시오. 9. 현장에 반입된 제품은 직사광선 및 악천후로부터 보호가 되며, 서늘하고 습기가 적은 장소에 보관하십시오. 10. 사용후 남은 제품은 공기가 통하지 않도록 밀폐하여 보관하십시오. 공기 유입시 굳어지는 현상이 있을 수 있습니다. 11. 보관이나 사용중 동결된 제품은 하자의 원인이 됩니다. |

| 유해, 위험성에 따른 경고 조치사항 |  |
| --- | --- |
| 1. 제품은 사용 후 공기가 유입되지 않도록 밀폐하여 보관하며 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 놓아두십시오. 2. 작업시 제품으로 인하여 발생되는 먼지가 기관지로 흡입되지 않도록 마스크를 착용하고 작업하십시오. 3. 제품은 경우에 따라(작업자 체질)장기적 흡입 및 피부 접촉시 두통, 현기증, 피부염 등을 일으킬 수 있으니 절대적으로 섭취하거나 증기 흡입, 피부접촉을 피하십시오. 4. 작업장은 환기가 원활한 상태에서 작업하십시오. 5. 먹거나 눈 및 피부 접촉 시 전문의의 진단을 요하며, 구토 시에는 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도하십시오. 전문의 진단시 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오. 6. 용도 이외의 사용은 절대 금합니다. |

사업자  명      : 울트라 크랙실

사업자 등록번호 : 406-67-00195

사업장   소재지 : 충청남도 천안시 동남구 천안천10길 47, 1층 101호(신부동)

사업장   연락처 : TEL 041-561-8777, FAX 041-562-8777